## Slide 1
„Насоки и перспективи за използване на метанол като източник на горива и химикали”
ас. д-р Изабела Генова, лаб. „Органични реакции върху микропорести материали”, към Институт по органична химия с Център по фитохимия, към БАН

## Slide 2
Основни източници на енергия
89 % от петрола за горива
ЕМИСИИ:
70% -CO2
-40% -NОx
-80% -C6H6
-ФПЧ , ВВд
Бензин (1г.)- 8.8кг СО2
Дизел- 40 т.х.с.
*от общи емисии
Дефицит на суровини
Замърсяване
на околната среда
В последните години….

## Slide 3
ПЕРСПЕКТИВА ЗА преодоляване на това прекомерно и нерационално потребление на природните ресурси……….
G. Olah, A. Goeppert, G. Prakash, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2009).

## Slide 4
ПРЕДСТОЯЩИ НОВИ ПРОЕКТИ
До 3.5 млн. тона метанол по технолгии на Cenetix, Lurgi, Haldor Topsoe от ПГ.
Lurgi „MegaMethanol® 5000 т./ден
“Black liquor”
Chemrec AB 55 000 т./ден
30 000 л./д
15 000 т./г.
Mitsui Chemical Inc.
да осигурят едно постоянно и независимо производство
(↓вноса на изкопаеми горива, ↓вредните емисиите , ↑икономики.)
ПРЕДПОСТАВКИ:
1.неизчерпаема суровинна база
2.добре разработените технологии
G. Olah, A. Goeppert, G. Prakash, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2009).

## Slide 5
Оцетна киселина:
естери, багрила, лекарства, храни
Метиламини:
BASF (Т= 370 - 430 °C, P=30 bar)
пестициди,
лекарства,
багрила.
Хлорметани:
(ZnO или Al2O3 T=350 ° С)
силиконови полимери,
разтворител (каучук),
метилиращ /хлориращ агент
Леки олефини:
пластмаса,
етиленоксид,
етилендихлорид,
пропилен оксид,
акрилонитрил
Формалдехид:
(дехидрог.;Ag-катализатор)
смоли,
лепила,
строителни материали
МЕТАНОЛ - ИЗТОЧНИК НА ХИМИКАЛИ…
G. Olah, A. Goeppert, G. Prakash, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2009).

## Slide 6
МЕТАНОЛ- ИЗТОЧНИК НА ОЛЕФИНИ (МТО-процес)
Мethanol to olefines (МТО)
G. Olah, A. Goeppert, G. Prakash, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2009).

## Slide 7
основни пазари на нефтопродукти:
Северна Америка и Западна Европа
селективност до 80 % по отношение на етен и пропен
МЕТАНОЛ- ИЗТОЧНИК НА ОЛЕФИНИ (МТО-процес)
G. Olah, A. Goeppert, G. Prakash, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2009).
http://www.lurgi.de

## Slide 8
МЕТАНОЛ-ИЗТОЧНИК НА ЦЕННИ ДОБАВКИ…
1 t MTBE спестява преработката на 2 t нефт до светло гориво (бензин).
93% Дизел – 7% Биодизел
състав на съвременно дизелово гориво
90% бензин-10% МТБЕ
↑ мощността (2,1-5,9)
↓ емисии на СО(с 15-30%),
СН (със 7-8%),
олефини,
толуен, ксилен, бензен
Алтернативно гориво
Алтернативно гориво
G. Olah, A. Goeppert, G. Prakash, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2009).

## Slide 9
МЕТАНОЛ- ИЗТОЧНИК НА БЕНЗИН…(МТG-процес)
G. Olah, A. Goeppert, G. Prakash, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2009).

## Slide 10
МЕТАНОЛ - АЛТЕРНАТИВЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ…
Бензинов тип двигател (15-100% метанол)
Дизелов тип двигатели (100 % метанол)
Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Detroit Diesel Corporation
GEM –горива: BioMCN, Abengoa, Methanex, Eurol
< 20 % метанол- модификация на гориво-резервоарната система
летливи компоненти,
Allison 501-KB), Electric Power- 30 MW, 2000 F (E-класа)
Автобуси-III- поколение
Автомобили: Daimler-Chrystler (3 kW), “JuMOVe” (1,3 kW)
Мотоциклети:Yamacha FC06 (500 W), Vectris (800 W, 100 km.h-1)
Alternative to Traditional Transportation Fuels, DOEIEIA-0585(98), Washington, DC

## Slide 11
МЕТАНОЛ –ОТЛИЧЕН ПРЕНОСИТЕЛ НА ВОДОРОД…
1 l метанол съдържа 98,8 g водород
Недостатък на водорода като гориво:
НИСКАТА ЕНЕРГИЙНА ПЛЪТНОСТ
газообразно състояние: 14.7 пъти по-лек от въздуха,
течно състояние - 9 пъти по-лек от водата)
B. LindstroÈm and L.J. Pettersson, Int. J. Hydrogen Energy, 2001, 26, 923.

## Slide 12
Pd , Pt , Au , Ru, Rh, Ir
Cu, Ni, Fe, Co, Mn, Zn, Cr
Носители:
1) ZnO, Al2O3, CeO2, ZrO2, TiO2, CeO2-ZrO2, SiO2/Al2O3, CaO, ZnO, Cr2O3, La2O3, MnO2, MgO, Nb2O5, Nd2O3 и HfO2, SiO2
2) MCM-41, MCM-48, SBA-15, SBA-16, KIT-6
3) АКТИВЕН ВЪГЛЕН
Съвременни каталитични методи за получаване на водород от метанол:
B. LindstroÈm and L.J. Pettersson, Int. J. Hydrogen Energy, 2001, 26, 923.

## Slide 13
стабилността намалява в следния ред: Ru > Rh > Ir > Pt > Pd.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ…
катализатори на основата на благородни метали
Данни за подобрени каталитични свойства
на Pd/CeO2-ZrO2
съществен проблем
дезактивация!
H. Wang, Y. Chen, Q. Zhang, Q. Zhu, M. Gong, M. Zhao, Journal of Natural Gas Chemistry 18 (2009) 211.

## Slide 14
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ…
катализатори на основата на преходни метали
АЛТЕРНАТИВА!
катализаторите от вида: Cu-Zn, Cu-Zr, Cu-Zn-Zr, Cu-Zn-Al и Cu-Zn-Zr-Al
пълното превръщане на метанол
минимални следи от странични продукти
най-висока начална активност - комбиниран реформинг.
редокси свойства
повърхностни Cu+ .
Cu/Zn катализатори в процес на частично окисление синергичен ефект, :
(ii) промяна на електронните свойства на медта в резултат на близък контакт с цинковия оксид или
(iv) в spillover на водород между медта и цинковия оксид
Cu-nanoparticles
J. Xi, Z. Wang, G. Lu, Applied Catalysis A: General 225 (2002) 77.

## Slide 15
изключително висока СО и Н2 селективност
90 % превръщане на метанол
температури на превръщане (470 К- 600 К).
Изследвания в изотермични условия (10 часа, 570 К):
дезактивиране ( първите няколко часа)
причина -формирането на CuZn сплав
Проблеми с дезактивацията с Cu/ZnO !
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ…
катализатори на основата на преходни метали
ПРОЦЕС НА РАЗПАДАНЕ НА МЕТАНОЛ
Cu/ZnO
S. Lin, T. Hsiao, L. Chen, Applied Catalysis A: General 360 (2009) 226.

## Slide 16
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ…
катализатори на основата на преходни метали
РЕДУКЦИЯ И ПОСЛЕДВАЩА АГЛОМЕРАЦИЯ НА НАНЕСЕНАТА МЕДНА ФАЗА
подобряване на стабилността на Cu/Zn катализатори
Ni- предотвратява образуването на CuZn сплав, повишава дисперсността на Cu частици
1 wt. % Ni силно повлиява каталитичната активност (450 К), а СО и Н2 селективност (93%)
J. Xi et al. / Applied Catalysis A: General 225 (2012) 77–86
Процес на разпадане на метанол

## Slide 17
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ…
катализатори на основата на преходни метали
Cu- Mn/AC катализатори
Значителен ефект върху каталитичните свойства; зависи от състава; при еквимоларно Cu/Mn,; формирането на Cu1.5Mn1.5O4 структура.
подобрява стабилността; слабо понижаване на селективността до СО и Н2 , диметилов етер, поради неговата киселинност.
Cu-Cr/AC катализатори
Каталитичното поведение също се обуслява от Cu/Fe и комплексен активен център, (CuFex) ; Fe3+ и Cu2+ йони в различно съотношение.
Cu-Fe/MCM-41 катализатори
T. Tsoncheva, S. Areva, M. Dimitrov, D. Paneva, I. Mitov, M. Linden, C. Minchev, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 246 (2006) 118.

## Slide 18
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ…
катализатори на основата на преходни метали
R. Pérez-Hernández et al. / Catalysis Today 250 (2015) 166–172
Cu-Ni/ZrO2 катализатори
(15-30 % Ni) подобрява каталитичните свойства в комбиниран реформинг.
Такава концентрация води до формирането на Cu-Ni core-shell частици.
Zn- не е подходящ; влошава активността; метилформиат
значителен подобряващ ефект
Cu-Zn/SiO2 катализатори
Cu-Zn/ZrO2 катализатори

## Slide 19
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ…
катализатори на основата на преходни метали
Y. Matsumura et al.r, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 152 (2000) 157–165
РАЗПАДАНЕ НА МЕТАНОЛ
Mihaylov и съав.
Ni-частици с размер от 2- 4 nm
влияят положително върху активността
критичен диаметър на частиците ( 2- 4 nm).
Ni/SiO2
Y. Matsumura и съав.
стабилизиране на Ni – частици
създава връзки от вида Ni–O–Si.
Не се наблюдава дезактивация!

## Slide 20
В обобщение:
Предвид данните в литературата, основните насоки за ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ са свързани с опримизирането и разработването на нови ефективни катализатори предимно на основата на преходни метали.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД ОТ МЕТАНОЛ…
Nissan Motor Co., (автомобил)- 42 % ефективност в сравнение с бензин; конвертор- 50 kg
Hirota (стационарен реактор) превръщане 95% с използване на топлината на отработените газове.
Chevrolet Citation 2.5 dm3 - 40- 50% по-висока ефективност (2000 оборота) в сравнение с работа на бензин.
Volvo B21 ;(автомобил) компресия- до 14 единици, и 27% по-ниски емисии.
Korematsu и Fukuda (мотоциклет) - икономия на енергия с 9-10%
Volkswagen е 827-тип -13-14% по-висока ефективност от използване на чист метанол.
Volkswagen- 10% ефективност в сравнение с оптимизиран бензинов-метанолен двигател
Komatsu 4D92 2.6 dm3- 75% водород и СО, 90 % конверсия (573 К- 773 К)
Yoshida и др., от JARI. (автобус за 30 пътници) -83% подобрена производителност; нива на NOх емисии в сравнение с дизелов двигател.
J. Agrell, B. Lindstroëm, L. J. Pettersson, S. G. Järås, Catalysis, 16, 2002

## Slide 21
CuxZn(1-x)Fe2O4 NixZn(1-x)Fe2O4
смесени метални оксиди
активен въглен
подредени мезопорести силикати
Данни в литературата: Y.-H. Huang et al. / Journal of Power Sources 281 (2015) 138-145.
CuxZn(1-x)Fe2O4 – данни за синергично действие
Ni - компонент – данни за промотиращ ефект
(1) SnO2-TiO2 смесени метални оксиди- чрез вариране на техния състав може да повлияе фазовия състав, дисперсността, структурата и свързаната с тях каталитична активност
1.Перспектива за научна работа…

## Slide 22
2. Перспективи за научна работа…
CuxZn(1-x)Fe2O4 NixZn(1-x)Fe2O4
(2) Активен въглен

## Slide 23
нови наноразмерни зеолитни катализатори
-много висока междучастичкова мезопористост (текстурна),
-голям поров обем,
-предпоставки за облекчаване на масопреноса
3. Перспективи за научна работа…
steam-assisted crystallization under hydrothermal conditions

## Slide 24
Б Л А Г О Д А Р Я З А В Н И М А Н И Е Т О !